[image: image1.png]Jlo6aHoBcbkoro 126r,
0.3

Q. +380676604640 8 colorificio.venezia colorificioveneciano.ua |__-E| Colorificio Veneziano Ukraine @






26/02/25
1)  MARMORINO UNICO MEDIO 
(в 1 шар) (текстурна поверхня)

● Перед нанесенням циклу підлоги необхідно обов'язково знепилити і очистити поверхню (плитка, стяжка, бетон), при необхідності зміцнити стяжку акриловим / епоксидним грунтом, або Isolix Floor.
● Всі витрати матеріалів виставлені з урахуванням покриття на рівну поверхню.
● Для більш рівномірного і швидкого висихання, в тому числі в кутах, використовуйте вентилятори для циркуляції повітря.
● Всі матеріали, окрім фінішних,  та праймеру можна розбавляти до 5% з H2O.
День 1-ий
1. Primer Unico - 0,170л/м2 (0,250 гр/м2)
- Розводимо до 30% з водою і наносимо шар грунту Primer Unico за допомогою валику
- Розкладаємо сітку щільністю 70гр/м2, з вічком 2,5/3,0/3,5х2,5/3,0/3,5 мм., і вкочуємо її.
- Розводимо до 30% з водою і притискаємо шаром грунту Primer Unico приклеюючи сітку
- Переконуємося, що сітка не роздута, і прилягає скрізь рівномірно.
( Важливо! Сітка кладеться стик-в-стик, без нахлестів! )
(Час висихання 6-8 годин)
2. Fondo Floor Unico – 0,800-1,000кг/м2
- Наносимо в один шар грунт Fondo Floor Unico - шпатель, терка - 0,850кг/м2 - 1,000кг/м2 (час висихання 6-8 годин) (при нанесенні в 2 шари можливо до 1,5кг/м2)
День 2-ий
3. Marmorino Unico Medio - 0,800-1,000кг/м2
- Наносимо Marmorino Floor Unico Medio - шпатель/терка 0,800кг/м2
-  Через 40-60 хв (важливо розуміти, що в кутах матеріал сохне довше) після нанесення пришліфовуємо поверхню (величина зерна 80), усуваючи напливи і нерівності; залишаємо до повного висихання (6-8ч) і знепилюємо поверхню.
4. Finitura Monocomponente Opaco/Lucida Densa - 0,050-0,150кг/м2
- Наносимо один шар захисного лаку (Finitura Monocomponente Opaco/Lucida Densa) за допомогою пластикової площадки (по типу PAVAN 817/RS), заповнюючи фактуру.
- Очікуємо повного висихання поверхні (24-48г)
(Завдяки цьому шару, матеріал набуває найкращих показників стійкості до брудоутворення, тому ми рекомендуємо його використовувати у всіх підлогових та настінних циклах, і особливо в санвузлах)
День 3-ий
(Представлені далі фінішні покриття можна використовувати незалежно один від одного в залежності від вимог, або в запропонованому варіанті для максимального захисту).
5. Finitura Floor Opaca / Lucida - 0,060-0,070л/м2 (1 шар)
- Змішуємо компоненти "А" та "В" в пропорції 10:1

-  Наносимо шар захисного лаку (Finitura Floor Opaca/Lucida) розведеного H2O (макс 10%) за допомогою валика або шляхом розпилення.
- Після повного висихання (24-48г) пришліфовуємо поверхню (величина зерна 400 - 800) .
- Знепилюємо і очищаємо поверхню.
2)  MARMORINO UNICO MEDIO + FINE 
(заповнена текстура)
● Перед нанесенням циклу підлоги необхідно обов'язково знепилити і очистити поверхню (плитка, стяжка, бетон), при необхідності зміцнити стяжку акриловим / епоксидним грунтом, або Isolix Floor.
● Всі витрати матеріалів виставлені з урахуванням покриття на рівну поверхню.
● Для більш рівномірного і швидкого висихання, в тому числі в кутах, використовуйте вентилятори для циркуляції повітря.
● Всі матеріали, окрім фінішних, можна розбавляти до 5% з H2O.
День 1-ий
1. Primer Unico - 0,170л/м2 (0,250 гр/м2)
- Розводимо до 30% з водою і наносимо шар грунту Primer Unico за допомогою валику
- Розкладаємо сітку щільністю 70гр/м2, з вічком 2,5/3,0/3,5х2,5/3,0/3,5 мм., і вкочуємо її.
- Розводимо до 30% з водою і притискаємо шаром грунту Primer Unico приклеюючи сітку
- Переконуємося, що сітка не роздута, і прилягає скрізь рівномірно.
( Важливо! Сітка кладеться стик-в-стик, без нахлестів! )
(Час висихання 6-8 годин)
2. Fondo Floor Unico – 0,800-1,000кг/м2
- Наносимо в один шар грунт Fondo Floor Unico - шпатель, терка - 0,850кг/м2 - 1,000кг/м2 (час висихання 6-8 годин) (при нанесенні в 2 шари можливо до 1,5кг/м2)
День 2-ий
3. Marmorino Unico Medio - 0,700 кг/м2
-  Наносимо шар Marmorino Unico Medio задаючи текстуру/малюнок -  шпатель/терка 0,700 кг/м2
- Через 40-60 хв (важливо розуміти, що в кутах матеріал сохне довше) після нанесення пришліфовуємо поверхню (величина зерна 80), усуваючи напливи і нерівності; залишаємо до повного висихання (4-6 год) і знепилюємо поверхню.
4. Marmorino Unico Fino - 0,400кг/м2
- Наносимо шар Marmorino Unico Fino заповнюючи попередньо створений малюнок, ущільнюючи їм поверхню - шпатель/терка 0,400кг/м2
- Через 40-60 хв (важливо розуміти, що в кутах матеріал сохне довше) після нанесення пришліфовуємо поверхню (величина зерна 80), усуваючи напливи і нерівності; залишаємо до повного висихання (4-6 год) і знепилюємо поверхню.
 (Рекомендується Marmorino Unico Medio і Marmorino Unico Fino робити в різних кольорах)
День 3-ий
4. Finitura Monocomponente Opaco/Lucida Densa - 0,060-0,100л/м2
- Наносимо один шар захисного лаку (Finitura Monocomponente Opaco/Lucida Densa) за допомогою пластикової площадки (по типу PAVAN 817/RS), заповнюючи фактуру.
- Очікуємо повного висихання поверхні (24-48г)
(Завдяки цьому шару, матеріал набуває найкращих показників стійкості до брудоутворення, тому ми рекомендуємо його використовувати у всіх підлогових та настінних циклах, і особливо в санвузлах)
День 4-ий
(Представлені далі фінішні покриття можна використовувати незалежно один від одного в залежності від вимог, або в запропонованому варіанті для максимального захисту).
5. Finitura Floor Opaca / Lucida - 0,100-0,120л/м2
- Змішуємо компоненти "А" та "В" в пропорції 10:1

-  Наносимо шар захисного лаку (Finitura Floor Opaca/Lucida) розведеного H2O (макс 10%) за допомогою валика або шляхом розпилення.
- Через 30-60 хв (що б не брався на відлип) наносимо ще один шар (макс 10% розведення з водою) 

- Після повного висихання (24-48г) пришліфовуємо поверхню (величина зерна 400 - 800) .
- Знепилюємо і очищаємо поверхню.
3) MARMORINO UNICO FINE (мінімальна текстура)
● Перед нанесенням циклу підлоги необхідно обов'язково знепилити і очистити поверхню (плитка, стяжка, бетон), при необхідності зміцнити стяжку акриловим / епоксидним грунтом, або Isolix Floor.
● Всі витрати матеріалів виставлені з урахуванням покриття на рівну поверхню.
● Для більш рівномірного і швидкого висихання, в тому числі в кутах, використовуйте вентилятори для циркуляції повітря.
● Всі матеріали, окрім фінішних, можна розбавляти до 5% з H2O.
День 1-ий
1. Primer Unico - 0,170л/м2 (0,250 гр/м2)
- Розводимо до 30% з водою і наносимо шар грунту Primer Unico за допомогою валику
- Розкладаємо сітку щільністю 70гр/м2, з вічком 2,5/3,0/3,5х2,5/3,0/3,5 мм., і вкочуємо її.
- Розводимо до 30% з водою і притискаємо шаром грунту Primer Unico приклеюючи сітку
- Переконуємося, що сітка не роздута, і прилягає скрізь рівномірно.
( Важливо! Сітка кладеться стик-в-стик, без нахлестів! )
(Час висихання 6-8 годин)
2. Fondo Floor Unico – 0,800-1,000кг/м2
- Наносимо в один шар грунт Fondo Floor Unico - шпатель, терка - 0,850кг/м2 - 1,000кг/м2 (час висихання 6-8 годин) (при нанесенні в 2 шари можливо до 1,5кг/м2)
День 2-ий

3. Marmorino Unico Fino - 0,900кг/м2
- Наносимо перший шар Marmorino Unico Fino - шпатель/терка 0,450кг/м2
- Через 40-60 хв (важливо розуміти, що в кутах матеріал сохне довше) після нанесення пришліфовуємо поверхню (величина зерна 80), усуваючи напливи і нерівності; залишаємо до повного висихання (4-6 год) і знепилюємо поверхню.
- Наносимо другий шар Marmorino Unico Fino створюючи кінцевий малюнок - шпатель/терка 0,450кг/м2
- Через 40-60 хв (важливо розуміти, що в кутах матеріал сохне довше) після нанесення пришліфовуємо поверхню (величина зерна 80), усуваючи напливи і нерівності; залишаємо до повного висихання (4-6 год) і знепилюємо поверхню.
( Важливо! Матеріал не вимагає полірування теркою! )
День 3-ий
4. Finitura Monocomponente Opaco/Lucida Densa - 0,060-0,100л/м2
- Наносимо один шар захисного лаку (Finitura Monocomponente Opaco/Lucida Densa) за допомогою пластикової площадки (по типу PAVAN 817/RS), заповнюючи фактуру.
- Очікуємо повного висихання поверхні (24-48г)
(Завдяки цьому шару, матеріал набуває найкращих показників стійкості до брудоутворення, тому ми рекомендуємо його використовувати у всіх підлогових та настінних циклах, і особливо в санвузлах)
День 4-ий
(Представлені далі фінішні покриття можна використовувати незалежно один від одного в залежності від вимог, або в запропонованому варіанті для максимального захисту).
5. Finitura Floor Opaca / Lucida - 0,100-0,120л/м2
- Змішуємо компоненти "А" та "В" в пропорції 10:1

- Наносимо шар захисного лаку (Finitura Floor Opaca/Lucida) розведеного H2O (макс 10%) за допомогою валика або шляхом розпилення.
- Через 30-60 хв (що б не брався на відлип) наносимо ще один шар (макс 10% розведення з водою) 

- Після повного висихання (24-48г) пришліфовуємо поверхню (величина зерна 400 - 800) .
- Знепилюємо і очищаємо поверхню.
3)  MARMORINO UNICO FINE + EXTRA FINE 
(без текстури, гладенька поверхня)
● Перед нанесенням циклу підлоги необхідно обов'язково знепилити і очистити поверхню (плитка, стяжка, бетон), при необхідності зміцнити стяжку акриловим / епоксидним грунтом, або Isolix Floor.
● Всі витрати матеріалів виставлені з урахуванням покриття на рівну поверхню.
● Для більш рівномірного і швидкого висихання, в тому числі в кутах, використовуйте вентилятори для циркуляції повітря.
● Всі матеріали, окрім фінішних, можна розбавляти до 5% з H2O.
День 1-ий
1. Primer Unico - 0,170л/м2 (0,250 гр/м2)
- Розводимо до 30% з водою і наносимо шар грунту Primer Unico за допомогою валику
- Розкладаємо сітку щільністю 70гр/м2, з вічком 2,5/3,0/3,5х2,5/3,0/3,5 мм., і вкочуємо її.
- Розводимо до 30% з водою і притискаємо шаром грунту Primer Unico приклеюючи сітку
- Переконуємося, що сітка не роздута, і прилягає скрізь рівномірно.
( Важливо! Сітка кладеться стик-в-стик, без нахлестів! )
(Час висихання 6-8 годин)
2. Fondo Floor Unico – 0,800-1,000кг/м2
- Наносимо в один шар грунт Fondo Floor Unico - шпатель, терка - 0,850кг/м2 - 1,000кг/м2 (час висихання 6-8 годин) (при нанесенні в 2 шари можливо до 1,5кг/м2)
День 2-ий
3. Marmorino Unico Fino - 0,450кг/м2
-  Наносимо шар Marmorino Unico Fino - шпатель/терка 0,450 кг/м2
- Через 40-60 хв (важливо розуміти, що в кутах матеріал сохне довше) після нанесення пришліфовуємо поверхню (величина зерна 80), усуваючи напливи і нерівності; залишаємо до повного висихання (4-6 год) і знепилюємо поверхню.
4. Marmorino Unico Extra Fino - 0,300кг/м2 ( в 2 шари )
- Наносимо в 2 шари Marmorino Unico Extra Fino максимально вигладжуючи поверхню -  пластиковий шпатель/терка 0,300кг/м2
- Через 40-60 хв (важливо розуміти, що в кутах матеріал сохне довше) після нанесення шліфуємо поверхню (величина зерна 120 - 240 - 400 ), усуваючи напливи і нерівності; залишаємо до повного висихання (4-6 год) і знепилюємо поверхню.
(Важливо! Не рекомендується затирати/заполіровувати поверхню металевим інструментом)

Важливо ! Для інформації на перетяжку ,як фарба в один шар Marmorino Floor Unico Extra Fino 100% +Primer Unico 30% витрата в один шар 0,1кг/м2.
День 3-ий
4. Finitura Monocomponente Opaco/Lucida Densa - 0,060-0,100л/м2
- Наносимо один шар захисного лаку (Finitura Monocomponente Opaco/Lucida Densa) за допомогою пластикової площадки (по типу PAVAN 817/RS), заповнюючи фактуру.
- Очікуємо повного висихання поверхні (24-48г)
(Завдяки цьому шару, матеріал набуває найкращих показників стійкості до брудоутворення, тому ми рекомендуємо його використовувати у всіх підлогових та настінних циклах, і особливо в санвузлах)

День 4-ий
(Представлені далі фінішні покриття можна використовувати незалежно один від одного в залежності від вимог, або в запропонованому варіанті для максимального захисту).
5. Finitura Floor Opaca / Lucida - 0,100-0,120л/м2
- Змішуємо компоненти "А" та "В" в пропорції 10:1

-  Наносимо шар захисного лаку (Finitura Floor Opaca/Lucida) розведеного H2O (макс 10%) за допомогою валика або шляхом розпилення.
- Через 30-60 хв (що б не брався на відлип) наносимо ще один шар (макс 10% розведення з водою) 

- Після повного висихання (24-48г) пришліфовуємо поверхню (величина зерна 400 - 800) .
- Знепилюємо і очищаємо поверхню.
5) MARMORINO UNICO PORFIDO (текстура сланець)

● Перед нанесенням циклу підлоги необхідно обов'язково знепилити і очистити поверхню (плитка, стяжка, бетон), при необхідності зміцнити стяжку акриловим / епоксидним грунтом, або Isolix Floor.
● При повній впевненості в основі, сітку в грунт можна не розкладати (відсутність стиків на поверхні/якісна рівна міцна стяжка).

● Всі витрати матеріалів виставлені з урахуванням покриття на рівну поверхню.
● Для більш рівномірного і швидкого висихання, в тому числі в кутах, використовуйте вентилятори для циркуляції повітря.
● Всі матеріали, окрім фінішних, можна розбавляти до 5% з H2O.
День 1-ий
1. Primer Unico - 0,170л/м2 (0,250 гр/м2)
- Розводимо до 30% з водою і наносимо шар грунту Primer Unico за допомогою валику
- Розкладаємо сітку щільністю 70гр/м2, з вічком 2,5/3,0/3,5х2,5/3,0/3,5 мм., і вкочуємо її.
- Розводимо до 30% з водою і притискаємо шаром грунту Primer Unico приклеюючи сітку
- Переконуємося, що сітка не роздута, і прилягає скрізь рівномірно.
( Важливо! Сітка кладеться стик-в-стик, без нахлестів! )
(Час висихання 6-8 годин)
2. Fondo Floor Unico – 0,800-1,000кг/м2
- Наносимо в один шар грунт Fondo Floor Unico - шпатель, терка - 0,850кг/м2 - 1,000кг/м2 (час висихання 6-8 годин) (при нанесенні в 2 шари можливо до 1,5кг/м2)
День 2-ий
3. Marmorino Unico Porfido – 1,000-1,200 кг/м2
- Наносимо в 1 шар матеріал Marmorino Unico Porfido - шпатель/терка 1,000-1,200кг/м2
- Через 40-60 хв (важливо розуміти, що в кутах матеріал сохне довше) після нанесення пришліфовуємо поверхню (величина зерна 80), усуваючи напливи і нерівності; залишаємо до повного висихання (4-6 год) і знепилюємо поверхню.
4. Finitura Monocomponente Opaco/Lucida Densa - 0,060-0,100л/м2
- Наносимо один шар захисного лаку (Finitura Monocomponente Opaco/Lucida Densa) за допомогою пластикової площадки (по типу PAVAN 817/RS), заповнюючи фактуру.
- Очікуємо повного висихання поверхні (24-48г)
(Завдяки цьому шару, матеріал набуває найкращих показників стійкості до брудоутворення, тому ми рекомендуємо його використовувати у всіх підлогових та настінних циклах, і особливо в санвузлах)

День 3-ий
 (Представлені далі фінішні покриття можна використовувати незалежно один від одного в залежності від вимог, або в запропонованому варіанті для максимального захисту).
5. Finitura Floor Opaca / Lucida - 0,100-0,120л/м2
- Змішуємо компоненти "А" та "В" в пропорції 10:1

-  Наносимо шар захисного лаку (Finitura Floor Opaca/Lucida) розведеного H2O (макс 10%) за допомогою валика або шляхом розпилення.
- Через 30-60 хв (що б не брався на відлип) наносимо ще один шар (макс 10% розведення з водою) 

- Після повного висихання (24-48г) пришліфовуємо поверхню (величина зерна 400 - 800) .
- Знепилюємо і очищаємо поверхню.
